Техописание фильтров противоаэрозольных UNIX 203 обезличенное

Фильтр противоаэрозольный марки P3 R D предназначен для защиты органов дыхания человека от различных видов аэрозолей (пыль, дым, туман), находящихся в воздухе рабочей зоны.

Фильтры применяются в паре, при непрерывной или периодической эксплуатации.

Область применения: определяется марками фильтров и классом защиты, указанными на фильтрах.

Фильтры противоаэрозольные марки P3 R D применяются при повышенной запыленности и загрязнении аэрозолями на производстве.

Характеристики:

1.    Конструкция. Фильтры изготовлены из высокоэффективного противоаэрозольного материала и, благодаря своей конструкции, имеют большую поверхность фильтрации, тем самым обеспечивая качественную защиту при низком сопротивлении дыханию.

2.    Прочное и удобное крепление. Байонетное крепление способствует быстрому присоединению фильтров к лицевой части, обеспечивая герметичное соединение и минимизируя риск попадания вредных веществ в подмасочное пространство.

3.    Возможность комбинированной защиты. Противоаэрозольные фильтры могут быть использованы в составе комбинированного фильтра, обеспечивая защиту от широкого спектра вредных веществ. Для этого противоаэрозольные фильтры устанавливаются на противогазовые фильтры с использованием специальных переходников.

Технические характеристики:

1. Диаметр байонетных узлов крепления – 25 мм.

2. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 15 дм³/мин. - не более 39,2 Па.

3. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 47,5 дм³/мин. - не более 147,0 Па.

4. Проницаемость фильтра по парафиновому маслу и хлориду натрия при объёмном расходе 47,5 дм3/мин, - не более 0,05%.

5. Устойчивость к запылению: сопротивление воздушному потоку после запыления с расходом 47,5 дм³/мин. - не более 700 Па.

6. Масса фильтра без упаковки - не более 15 г.

Состав и описание:

- P3 – высокой эффективности

- R – многоразового использования (более одной рабочей смены)

- D – устойчивость к запылению

- Фильтры должны использоваться при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных.

- Применяются в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С

- Сохраняют работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.246-2016

- Температура хранения от - 50 до + 50°С

- Гарантийный срок хранения: 5,5 лет

- Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.246 -2016

- Имеют заключение Минпромторга о производстве на территории РФ.